##### СРАВНИТЕЛЬНЫЕ   ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | СГИ | УНИФЛЕКС |
| Основа |  | стеклоткань стеклохолст полиэстер | стеклоткань стеклохолст полиэстер |
| Тип полимера- модификатора |  | СБС | СБС |
| Вес 1м2 материала (в зависимости от марки) | кг | 4,0-5,0 | 3,0-5,0 |
| Гибкость на брусе R=25мм; не хуже | (t0C) | -18 | -15 |
| Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, не выше | (t0C) | -28 | -25 |
| Температура размягчения по КиШ, до | (t0C) | +110 | +110 |
| Теплостойкость в течение 2-х часов, не ниже | (t0C) | +95 | +90 |
| Разрывная сила при растяжении, не менее -на основе полиэфирного полотна(полиэстер) -на основе стеклоткани | Н (кг/с) | 822 (83,8) 735(75) | на полиэстере 670(67) |
| Водопоглощение в течение не менее 24 часов, по массе не более | % | 2,0 | 0 |
| Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001 Мпа в течение 72 часов |  | абсолютная | абсолютная |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее | кг/м2 | 2,0 | 2,0 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | СГИ | ТЕХНОЭЛАСТ |
| Основа |  | стеклоткань стеклохолст полиэстер | стеклоткань стеклохолст полиэстер |
| Тип полимера- модификатора |  | СБС | СБС |
| Вес 1м2 материала (в зависимости от марки) | кг | 4,0-5,0 | 3,0-5,0 |
| Гибкость на брусе R=25мм; не хуже | (t0C) | -18 | -15 |
| Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, не выше | (t0C) | -28 | -25 |
| Температура размягчения по КиШ, до | (t0C) | +110 | +110 |
| Теплостойкость в течение 2-х часов, не ниже | (t0C) | +95 | +100 |
| Разрывная сила при растяжении, не менее на основе стеклохолста на основе стеклоткани | Н (кг/с) | 294(30) 735(75) | 360(36) 610 (62) |
| Водопоглощение в течение не менее 24 часов, по массе не более | % | 2,0 | 2,0 |
| Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001 Мпа в течение 72 часов |  | Абсолютная | абсолютная |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее | кг/м2 | 2,0 | 2,0 |

Сравнительные технические характеристики стеклогидроизола и линокрома.

| Наименование материала | СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ | ЛИНОКРОМ |
| --- | --- | --- |
| Марка | ХПП | ХКП | СКП | СПП | ЭПП | ЭКП | ХПП | ХКП | ТПП | ТКП | ЭКП |
| Тип покрытия (верх/низ) | пленка | Вермикулит, гранулят | вермикулит, гранулят | пленка | пленка | Вермикулит | пленка | грану- лят | пленка | грану- лят | грану- лят |
|  | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка | пленка |
| Основа | стеклохолст |  | каркасная стеклоткань | стеклохолст | полиэстер | поли- эстер |
| Вес 1м2 материала, кг | 3,0-4,0 | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 | 3,0-4,0 | 3,5-5,0 | 4,0-5,0 | 3,0-4,5 |
| Толщина не менее, мм | 3 | 3 |
| Масса вяжущего с наплавляемой Стороны, кг/м2, не менее | 1,5 | 1,5 |
| Гибкость на брусе R=25мм, при температуре, град. С, не выше | 0 | 0 |
| Теплостойкость, град. С, не ниже | 85 | 80 |
| Разрывная сила при растяжении, не менее Н, (кг/с) | 360(37) | 735(75) | 600(61) | 360(37) | 500(51) | 600(61) |
| Водопоглощение в течение не Менее 24 часов, % не более | 2,0 | 2,0 |
| Водонепроницаемость при гидравлическом давлении в течение 72 часов | 0,001 | 0,001 |

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | СГИ | ИЗОПЛАСТ |
| Основа |  | стеклоткань стеклохолст полиэстер | стеклоткань стеклохолст полиэстер |
| Тип полимера- модификатора |  | СБС | АПП |
| Вес 1м2 материала (в зависимости от марки) | кг | 4,0-5,0 | 3,0-5,0 |
| Гибкость на брусе R=25мм; не хуже | (t0C) | -18 | -15 |
| Температура хрупкости битумно-полимерного вяжущего, не выше | (t0C) | -28 | -25 |
| Температура размягчения по КиШ, до | (t0C) | +110 | +120 |
| Теплостойкость в течение 2-х часов, не ниже | (t0C) | +95 | +90 |
| Разрывная сила при растяжении, не менее на основе стеклохолста на основе стеклоткани | Н (кг/с) | 294(30) 735(75) | На полиэстере 800(67) |
| Водопоглощение в течение не менее 24 часов, по массе не более | % | 2,0 | 1,0 |
| Водонепроницаемость при гидростатическом давлении 0,001 Мпа в течение 72 часов |  | абсолютная | абсолютная |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее | кг/м2 | 2,0 | 2,0 |

Сравнительные технические характеристики стеклогидроизола и унифлекса, техноэласта, линокрома, изопласта