ООО «ЭКРОСС»

601337 Владимирская обл. Камешковский р-он п. им. К.Маркса 2-73

тел/факс (49232) 4-40-79      моб. 8-915-771-27-91

Предлагает:

Кровельный и гидроизоляционный рулонный битумно-полимерный

наплавляемый материал- Стеклогидроизол

(ГОСТ 30547-97, ТУ5774-001- 75620708-2005) Российского производства.

Применяется для покрытия верхних и нижних слоев кровли, гидроизоляции фундаментов, мостов и трубопроводов. Наложение материала производится способом «подплавления» нижнего покровного слоя  ( без применения битумных мастик).

СБС- модификатор( каучук) позволяет работать с материалом при низких температурах.(-28).Основа: стеклоткань, полиэстер, стеклохолст. Верхний слой может быть цветной за счет минеральной крошки,  впрессованной в битумной слой. Цвета: красный, зеленый, серый. Материал отпускается в рулонах , рулоны уложены на поддоны, скреплены пленкой.

Размер рулона: 10 м*1 м; S= 10 кв.м.

Стеклогидроизол (СБС-модифицированный) с использованием импортных основ

( по техническим характеристикам аналогичен ИЗОПЛАСТУ; ЛИНОКРОМУ;ТЕХНОЭЛАСТУ;УНИФЛЕКСУ)

| Область применения | Основа | Толщина, мм | Кол-во рулонов | Цена за 1 кв.м. с доставкой в г. Москва и МО машиной 20т,объемом 5000-7000кв.м, в рублях(c НДС-18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на поддоне |  |
|  | Стеклоткань(СПП) | 3.0 | 28 | 68-00 |
| Нижний слой | Полиэстер(ЭПП) | 3.0 | 28 | 71-00 |
| (легкоплавкая плёнка с обеих сторон полотна ) | Стеклохолст(ХПП) | 3.0 | 28 | 60-00 |
| Верхний слой | Стеклоткань(СКП) | 4.0 | 23 | 78-00 |
| ( цветная посыпка с лицевой стороны и легкоплавкая плёнка с наплавляемой стороны полотна)* | Полиэстер(ЭКП) | 4.0 | 23 | 81-00 |
|  | Стеклохолст(ХКП) | 4.0 | 23 | 66-00 |

Стеклогидроизол (стандартный) с использованием импортных основ.

| Область применения | Основа | Толщина, мм | Кол-во рулонов | Цена за 1 кв.м. с доставкой в г.Москва и МО машиной 20т,объемом 5000-7000кв.м,, в рублях (c НДС-18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на поддоне |  |
|  | Стеклоткань(СПП) | 3.5 | 28 | 60-00 |
| Нижний слой | Полиэстер(ЭПП) | 3.5 | 28 | 63-00 |
| (легкоплавкая плёнка с обеих сторон полотна ) | Стеклохолст(ХПП) | 3.5 | 28 | 45-00 |
| Верхний слой | Стеклоткань(СКП) | 4.0 | 23 | 66-00 |
| ( цветная посыпка с лицевой стороны и легкоплавкая плёнка с наплавляемой стороны полотна)* | Полиэстер(ЭКП) | 4.0 | 23 | 69-00 |
|  | Стеклохолст(ХКП) | 4.0 | 23 | 50-00 |

Стеклогидроизол (эконом ) с использованием отечественных основ.

| Область применения | Основа | Толщина, мм | Кол-во рулонов | Цена за 1 кв.м. с доставкой в г.Москва и МО машиной 20т,объемом 5000-7000кв.м,, в рублях (c НДС-18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на поддоне |  |
| Нижний слой | Стеклоткань(СПП) | 3.5 | 36 | 53-00 |
| (легкоплавкая плёнка с обеих сторон полотна ) | Стеклохолст(ХПП) | 3.5 | 36 | 40-00 |
| Верхний слой | Стеклоткань(СКП) | 4.0 | 28 | 58-00 |
| ( цветная посыпка с лицевой стороны и легкоплавкая плёнка с наплавляемой стороны полотна)* | Стеклохолст(ХКП) | 4.0 | 28 | 46-00 |

* Цена материала с гранулятом зеленого цвета + 2,50 руб/м